NR DWU 03

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Wylewka jastrychowa ERGER CT-C25-F3

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu

budowlanego: Numer partii wyrobu jest zgodny z datą produkcji i zabudowy.

Produkowany na terenie budowy w technologii miksokret w konsystencji wilgotnej.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego

zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Cementowy podkład podłogowy, typu PN-EN 13813 CT-C25-F3, przeznaczony do wykonywania

podkładów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy

producenta:

Erger Sp. z o.o. ul. Stroma 16, 32-020 Wieliczka NIP:683-208-28-62

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: ------

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą

zharmonizowaną : PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

Materiały. Właściwości i wymagania” Deklarowane właściwości użytkowe podano na podstawie

badań typu, danych tabelarycznych oraz zakładowej kontroli produkcji.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: -------

9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Średnie właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| Kategoria wytrzymałości na ściskanie: | C25 (22-28 MPa) | PN-EN 13813:2003 |
| Wytrzymałość na zginanie | F3 (2,5-3,5 MPa) |  |
| Odporność na ścieranie: | A22 |  |
| Reakcja na ogień | A1 niepalny |  |
| Wytrzymałość na odrywanie pull-off | 1,5 MPa |  |
| Kruszywo | 0-8 mm |  |
| Zbrojenie rozproszone | Włókno polipropylenowe |  |